Полиуретол 20s (УФ)

Полиуретановая

матовая грунт-эмаль «3 в 1» по ржавчине

с эффектом «микро-титан»

- не требует предварительного грунтования

- стойкость к воздействию нефтепродуктов

- стойкость к растворам кислот и щелочей

- высокая стойкость к УФ-излучению

- стойкость к морской и пресной воде

- высокая атмосферостойкость

- повышенная износостойкость

- непревзойденная прочность

- морозостойкость

- формула "3 в 1"

- матовая

Полиуретол 20s (УФ) - антикоррозионная двухкомпонентная полиуретановая грунт-эмаль повышенной прочности, предназначенная для защиты поверхностей черных и цветных металлов.

Благодаря особой формуле пигментов и наполнителей в растворе акриловой гидроксилсодержащей смолы, и функциональных добавок, материал образует прочное, химически стойкое полимерное матовое покрытие устойчивое к УФ-излучению, механическим воздействиям, а также резким перепадам температур. Полиуретол 20s (УФ) обладает превосходными качествами защиты и может использоваться в условиях холодного и морского климата. Современная формула «3 в 1» позволяет наносить защитное покрытие «прямо на ржавчину» без предварительного грунтования, существенно сокращая время на проведение окрасочных работ. Состав грунт-эмали Полиуретол 20s (УФ) гарантирует непревзойдённую адгезию к поверхностям чёрных и цветных металлов, а образуемое им финишное покрытие отличается превосходной устойчивостью к воздействию нефтепродуктов (бензина, масел и пр.).

Антикоррозионное покрытие на основе грунт-эмали Полиуретол 20s (УФ) (при условии соблюдения технологии нанесения в 2 слоя), сохраняет свои защитно-декоративные качества в условиях умеренного и холодного климата на срок до 20 лет, а в условиях тропического и морского климата на срок не менее 10 лет.

Защитное антикоррозионное покрытие, образуемое комплексным применением грунт-эмали Полиуретол 20s (УФ), совместно c:

- системой холодного цинкования металла Цинконол-2SH;

- цинконаполненным грунтом Цинконол;

- двухкомпонентным полиуретановым грунтом Фосфогрунт-2PU;

- полиуретановым барьерным антикоррозионным грунтом Фосфогрунт-1PU;

- c эпоксидным антикоррозионным грунтом с фосфатом цинка Фосфогрунт-2EP.

образует антикоррозионную систему, способную, при условии соблюдения технологии нанесения, сохранить свои защитно-декоративные свойства в условиях умеренного и холодного климата в течение 20 лет, а в условиях тропического и морского климата - 15 лет.

Усиленное антикоррозионное защитное покрытие, образуемое комплексным применением грунт-эмали Полиуретол 20s (УФ), совместно c блокатором коррозии для черных и цветных металлов Фосфогрунт-2EP, позволяет при условии соблюдения технологии нанесения, сохранить защитно-декоративные качества в условиях агрессивных промышленных сред и холодного климата в течение 25 лет, а в условиях тропического и морского климата – 15 лет.

Назначение

Двухкомпонентное полиуретановое покрытие Полиуретол 20s (УФ) предназначено для длительной и надежной противокоррозионной защиты:

- строительных металлоконструкций,

- окраски строительной и сельскохозяйственной техники,

- железнодорожного и городского транспорта,

- опор линий электропередачи, вышек сотовой связи,

- нефтегазопроводов, цистерн, нефтехранилищ,

- мостов, гидротехнических сооружений, приборов, и оборудования.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |
| --- |
| Металл очистить от остатков старого лакокрасочного покрытия, жира, масел, коррозии и грязи в соответствии с ГОСТ 9.402 поверхность подготовить до степени Sa2, St3 по МС ISO 8501. При окраске морских судов, подвижного состава, металлоконструкций подверженных постоянному воздействию агрессивных сред, рекомендуется подготовка металла не хуже Sa 2,5 по МС ISO 8501. |
| Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |
| Компонент Б добавить в компонент А (отвердитель, поставляемый комплектно). Полученную смесь перемешивать не менее 3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. Рекомендуется, после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание (эта операция позволяет избавиться от неперемешанных областей на стенках исходной емкости). |
| Состав наносить в 1 или 2 слоя, кистью, валиком или воздушным распылением на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность. |
| Для исключения конденсации влаги, температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3°С выше точки росы. |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Относительная влажность, не более | 80% |
| Обезжиривание поверхности | Спецобезжириватель ОМ-01С |
| Разбавление, очистка оборудования | Р-универсал |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не требуется |
| Для получения защитного слоя 70-80 мкм. «за один проход», грунт-эмаль наносить без добавления разбавителей. |
| Для получения защитного слоя свыше 100 мкм. «набором», грунт-эмаль нанести в 2 слоя, с интервалом межслойной сушки 30-35 минут при температуре (20±2)°С. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости разбавителем Р-универсал, но не более 5-10% от объёма материала. |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.7 – 2.0 мм - давление 2-3 бар | Не требуется |
| Для получения защитного слоя до 100 мкм. «за один проход», при использовании метода воздушного распыления, необходимо использовать диаметр сопла 1.7-2.0 мм. Нанесение произвести без добавления растворителей. |
| Для получения защитного слоя свыше 100 мкм. «набором» при использовании метода воздушного распыления, необходимо использовать диаметр сопла 1.7-2.0 мм. Нанесение произвести без добавления разбавителей в 2 слоя с межслойной сушкой 30-35 мин при температуре (20±2)°С. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости разбавителем Р-универсал, но не более 5-10% от объёма материала. |

| Толщина мокрой пленки, мкм | Толщина сухой пленки, мкм | Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 70-80 | 150-200 | 3 |
| 250 | 110-120 | 250-300 | 5 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 2312-018-98310821-2009 |
| Основа материала | Суспензия пигментов и наполнителей в растворе акриловой гидроксилсодержащей смолы с добавлением функциональных добавок |
| Внешний вид пленки | Однородная матовая поверхность |
| Компонент А |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 58-62 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 80-140 |
| Готовый состав (после смешения компонентов) |
| Цвет покрытия, RAL | 7040. Изготовление грунт-эмали в других цветах доступно под заказ от 200 кг. |
| Жизнеспособность после смешения компонентов при температуре (20,0±0,5)° С, ч, не менее | 6 |
| Время высыхания от пыли при t (20,0±0,5)°С, часов, не более | 2 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, часов, не более | 3 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 3 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |
| бензина, ч, не менее | 48 |
| масел, ч, не менее | 72 |
| воды, ч, не менее | 72 |
| Прочность пленки |
| При ударе, см, не менее | 50 |
| При изгибе, мм, не более | 1 |

Безопасность

Работы по нанесению композиции, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -10 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!